# ,Obsah

1. Zadání

2. Seznam podkladů

3. Charakteristika objektu

4. Výsledky průzkumu

5. Sanace zdiva proti vlhkosti

5.1. Všeobecné podmínky

5.2. 1. NP

5.3. Oprava fasád

5.4. Údržba po sanaci

6. Technický popis sanace

6.1. Izolace zdiva beraněnými plechy

6.2. Svislé hydroizolace stěn

6.3. Sanační omítky

7. Závěr

# Příloha

1. Fotodokumentace

2. Dodatečná hydroizolace zdiva

2.1. Půdorys 1. NP, M 1:100

2.2. Legenda a poznámky k půdorysu

3. Řezy, M 1:20

3.1. Řez 1

3.2. Řez 2

3.3. Řez 3

4. Základní výměry sanace

# 1. Zadání

Tato práce byla zhotovena na základě objednávky atelieru Intast, s.r.o., K Tuchoměřicům 3, 164 00 Praha 6. Týká se rekonstrukce a dostavby objektu bývalé stanice tramvaje, Královská obora čp. 2, Praha 7 – Bubeneč. Předmětem je sanace zdiva proti vlhkosti v podrobnostech prováděcího projektu. Navazující stavební opatření jsou uvedena v AS a ZT části dokumentace.

Zakázku zpracoval projekční atelier CUBUS, spol. s r.o., IČ 48029866, Pomořanská 483, 181 00 Praha 8, tel. 251 564 701, 603 532 000, 603 877 000, http://www.cubus.cz/, zaměřený na projektovou a poradenskou činnost v oboru sanace zdiva budov proti vlhkosti a technologie ochrany stavebních památek.

# 2. Seznam podkladů

- Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře čp. 2, Praha 7, PSP: dílčí část PD, Alena Žentelová a Jiří Žentel, architekti A11, 03/2005

- Dtto, Stavebně-historický průzkum, L. Valtr, 03/2005

- Dtto, Zpráva o výsledcích geotechnického průzkumu, B. Březina, 03/2005

- Dtto, Zpráva o výsledcích radonového průzkumu, IGR, 11/2002

- Dtto, inženýrsko-geologický průzkum, Vl. Kracík, 11/2002

- Dtto, šetření na místě a vlastní fotodokumentace, 31.07.2006

- Dtto, PD v rozpracovanosti, 08/2006

- Dtto, Konzultace s projektantem INTAST (Ing. M. Jínek), 08/2006

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb  Základní ustanovení

- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb  Povlakové hydroizolace  Základní ustanovení

- ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení

- Katalogové listy výrobců a dodavatelů

# 3. Charakteristika objektu

Jedná se o bývalý administrativní objekt konečné stanice tramvaje v Královské oboře, pochází patrně z r. 1910. Budova má půdorys tvaru písmene L, je nepodsklepená s plochou střechou. Zdivo je cihelné, nosné stěny mají tloušťku 0,5 až 0,6 m. V interiéru jsou povrchy stěn omítané, resp. obloženy keramickými obklady. V chodbě je do výšky cca 1,2 m omítka opatřena neprodyšnou nástřikovou hmotou (FOTO G). Podlaha je mírně nad úrovní okolního terénu. Převládající plochu fasád tvoří režné cihelné zdivo (FOTO A, B), které je členěno omítanými plochami (pilastry s naznačenou bosáží, soklem, okenními římsami a šambránami okenních a dveřních otvorů, hlavní římsou a atikou). Pilastry na severním průčelí jsou ukončeny kamennými konzolami. Fasády byly v nedávné době opatřeny silikátovými nátěry.

Po rekonstrukci objektu a dostavbě podél severního průčelí zde bude občerstvení se zázemím a v levém kratším křídle budou veřejná WC.  Úroveň stávající podlahy bude snížena o 0,1 m, venkovní terén snížen a upraven ve spádu od budovy. V souvislosti s mělkým založením stěn (cca 0,6 m pod terénem) v navážkách a souvisejícími statickými poruchami budou stěny postupně podezděny a podbetonovány. Vnější výkopy budou odvodněny drenáží.

# 4. Výsledky průzkumu

Obvodové i střední stěny jsou do značné výšky poškozeny vlhkostí a vodorozpustnými solemi, na vlhkých omítkách bují plísně. To je dobře patrné v interiéru – viz fotodokumentace v příloze 1 (FOTO C, D, E, F). Část poruch zakrývají cementové omítky, keramické obklady a nástřiková hmota (FOTO G). Zvýšená vlhkost zdiva (cca 6–8 %) byla ověřena i předchozím stavebnětechnickým průzkumem /3/. V exteriéru se vlhkostní poruchy vyskytují na omítkách kolem hlavní římsy –  hlavně v místě atik a dále na soklech (FOTO A, B). Režné cihelné zdivo je v relativně dobrém stavu.

Za hlavní příčiny poruch zdiva v interiéru považujeme zatékání vody z poškozených ZT instalací uvnitř budovy a zvenčí z dešťové kanalizace. Dále předpokládáme zatékání vody komínovým tělesem. Vzhledem ke stáří budovy je zřejmé, že zdivo nemá již funkční izolace a dochází ke vzlínání vlhkosti z podloží. Srážková voda, která prosakuje navážkami kolem základů, je zadržována na jílovitopísčitých vrstvách, odkud vzlíná do zdiva. Pohyb vlhkosti zdivem je doprovázen migrací rozpustných solí (dusičnanů, síranů i chloridů), které v odpařovacích zónách postupně způsobují korozi povrchů.

Účinky povětrnosti v důsledku zanedbané údržby jsou významně poškozovány omítky fasád. Vlhký materiál zde odmrzá, zdivo se pokrývá vyplavenými solemi. V uvolněných sparách římsy se již zachycuje náletová zeleň. Na trvale zavlhčených plochách se vyskytuje zelená řasa.

# 5. Sanace zdiva z hlediska vlhkosti

Návrh sanace vyplývá z místního šetření, způsobu využití prostor a předchozího stupně PD. V rozpracovanosti byl projednán s projektantem.

## 5.1. Všeobecné podmínky sanace

Stávající přístřešek (sklad obalů a odpadů) před JV nárožím bude vzhledem ke špatnému stavu zbořen a nově proveden jako kopie. Zdivo bude izolováno (viz AS část PD).

V rámci stavebních prací budou vyměněny všechny ZT  a dešťové instalace. Dešťové svody budou osazeny lapači splavenin.

Komínové těleso a část středních zdí budou vybourány. Případné ventilační průduchy vybíhající nad střechu budovy budou upraveny tak, aby dovnitř nezatékalo.

Veškeré nové zdivo v 1. NP je nutné provádět na hydroizolaci ze dvou asfaltových pásů. Vlastní izolaci tvoří spodní modifikovaný pás s výztužnou vložkou. Vrchní asfaltový pás chrání izolaci před znečištěním při zdění, při napojování na izolaci podlahy bude podél nově vyzděné konstrukce opatrně odříznut.

Prostupy domovních přípojek zdivem, resp. svislou izolací, je třeba opatřit průchodkami a utěsnit je (standard: systém Hauff technik, dodavatel Bettra, http://www.bettra.cz/). Průchodky je nutné použít s pevnou a volnou přírubou, které izolaci sevřou. Prostor mezi průchodkou a potrubím se utěsní potrubním těsněním tvořeným ocelovými deskami s pryžovou podložkou. Konkrétní druh průchodky a těsnění určí technik výrobce.

## 5.2. 1. NP

Veškeré zachovávané nosné stěny budou ve vodorovném směru izolovány nekorodujícími plechy beraněnými do ložné spáry zdiva. Úroveň izolace bude upřesněna na stavbě po vybourání podlah a odhalení zdiva z výkopů (předpokládá se zhruba 100 mm nad podkladním betonem). Na vodorovnou izolaci naváže s přesahem izolace podlah a svislá izolace základů. Pro napojení izolací na podlahu bude použita jednosložková minerální stěrka, na kterou se navaří izolace podlahy z modifikovaného asfaltového pásu.

Zdivo základů bude svisle izolováno z výkopu: na minerální izolační stěrku se provede bitumenová stěrka chráněná extrudovaným polystyrenem s drenážní vrstvou. Polystyren bude nalepen pomocí bitumenové stěrky. Výkop bude odvodněn drenáží s revizními šachtami. Odvodnění drenáže je řešeno v  navazující části PD. Svislá izolace bude vytažena nad terén v úrovni soklu (ŘEZ 1). Aby bylo zabráněno promrzání zdiva pod vodorovnou izolací, bude po obvodě budovy sokl zateplen. Pro zateplení bude použit extrudovaný polystyren se soklovou fasádní povrchovou úpravou (minerální stěrka v předepsané tloušťce vyztužená sklotextilií), na soklu a ještě cca 100 mm pod vodorovnou izolaci bude odstraněna omítka o zdivo osekáno do určené hloubky (cca 20 mm). Sokl bude upraven tak, aby do spar k izolacím nezatékala voda.

Sokl severního průčelí (do m.č. 2-4) zateplován nebude, po provedení minerální stěrky se omítne soklovou omítkou. Izolace podlahy dostavby zde bude dilatačně napojena na minerální stěrku (ŘEZ 3).

Na pohledovém nosném zdivu poškozeném účinky vlhkosti a solí budou naneseny sanační omítky s přesahem cca 0,6 m na sousední zdivo. Rozsah bude upřesněn při zahájení stavby po vyklizení místností, odstranění nepropustných vrstev (obkladů) a vyšetření salinity zdiva. Předpokládáme průměrnou výšku 2 m. Pod obklady se sanační omítka neaplikuje, ale ukončí se cca 300 mm pod hranicí obkladu mimo spáru. Celek bude opatřen silikátovou vnitřní barvou, která je přirozeně biocidní a odolává plísním.

## 5.3. Oprava fasád

- Opravám fasád bude předcházet kompletní výměna klempířských prvků a statické zajištění trhlin. Před odstraňováním omítek je nezbytné provést jejich přesné zaměření, u tažených profilů (římsy, šambrány) doporučujeme zhotovit šablony.

- Rozsah výměny omítek vyplyne z podrobnější průzkumu z lešení včetně ověření přídržnosti omítek k podkladu. Na jeho základě bude upřesněn celý technologický postup opravy i řešení barevnosti. Průzkumy doporučujeme doplnit odběrem vzorků pro určení salinity, aby mohla být zpřesněna opatření proti solím.

- Veškeré nesoudržné vrstvy omítaných ploch a tažených profilací je třeba odstranit. Kromě soklových partií, kde je navrženo zateplení (viz výše), předpokládáme výměnu omítek ze 100 % na atikách a souvisejících plochách pod hlavní římsou, na ostatních plochách z cca 30 %. Dále proběhne čištění zachovaných povrchů a režného zdiva, vzhledem k nedávné aplikaci silikátové barvy mechanicky. Navrhujeme šetrnou abrazivní metodu, např. systém ROTEC (firma Remmers, http://www.remmers.cz/). Při tomto způsobu dopadá rotující proud vzduchu a vody s abrazivem na čištěný povrch rovnoběžně (nikoliv kolmo jako při běžném otryskávání), takže mechanické namáhání povrchu je velmi nízké. Nutné množství vody je relativně malé a nedochází k nadměrnému zavlhčení podkladu. Druh abraziva lze přizpůsobit stavu podkladu.

- Po očištění zdiva a omítek od silikátové barvy bude povrch znovu posouzen a případně ještě očištěn parou, při čemž se vyvíjí jen velmi malé množství vody. To je výhodné z hlediska omezení migrace vodorozpustných solí. Součástí prací bude sanace míst napadených řasou algicidním postřikem (standard: Alkutex BFA–Entferner firmy Remmers nebo Fungisan firmy Qualichem, http://www.qualichem.cz/).

Na problematických místech zřetelně narušených působením síranů, kam zatékala srážková voda (např. atiky a římsy nebo v okolí dešťových svodů), bude podklad (zdivo nebo zachovaná omítka) selektivně ošetřit postřikem proti solím (standard: Aida Sulfatex flüssig firmy Remmers). Ošetřeno bude cca 50 % omítaných ploch. Aplikaci sanačních omítek na fasádě v této fázi nepředpokládáme (navrhujeme odebrat příslušné vzorky)

Správky omítek by měly být vápenocementové, s dostatečnou adhezí k podkladu. Vrchní vrstvu je třeba provést v hladké struktuře odpovídající původní. Nově tažené římsy a profilace by měly být zhotoveny z římsových malt s vyšší odolností vůči povětrnosti. Podle rozsahu správek bude rozhodnuto o přeštukování (stěrkování). Je třeba se vyvarovat tzv. „pěnování“, kdy hrozí špatné zakotvení tenké vrstvy do podkladu a následné opadávání. U režného zdiva bude opraveno spárování pružnější maltou (standard: Funcosil Fugenmörtel fi Remmers).

Dále bude rozhodnuto o celkovém řešení barevnosti. Pokud bude zdivo ponecháno v přirozené barevnosti, bude jeho povrch konzervován hydrofobními prostředky na bázi organokřemičitanů (standard: Funcosil Steinfestiger nebo Fixasil H fi Stavební chemie Slaný, http://www.stavebni-chemie.cz/). V opačném případě bude ošetřeno vápennou barvou v poža-dovaném odstínu (standard: Colorcit M fi Stavební chemie Slaný). Pro povrchovou úpravu omítaných ploch navrhujeme rovněž vápennou modifikovanou barvu, případně silikátovou barvu (standard: Colorsil M fi Stavební chemie Slaný). Na závěr doporučujeme celou plochu fasád hydrofobizovat (standard: Repesil fi  Stavební chemie Slaný), prodlouží se tím jejich životnost – zvláště v případě aplikace vápenných barev.

Úprava kamenných konzol na severním průčelí vyplyne z posouzení jejich stavu z lešení. Stejně jako v případě režného zdiva předpokládáme mechanické očištění a následnou konzervaci.

## 5.4. Údržba po sanaci

- Vnitřní nátěry omítek je nutné obnovovat pouze propustnými nátěry na silikátové bázi, které jsou určeny do interiéru, případně vápnem (nikoliv klasickou malířskou barvou). Pro uchycení elektroinstalací (a to i během stavby) nelze používat hygroskopickou sádru, ale jen stavební lepidla nebo instalace kotvit mechanicky.

Všechny prostory je třeba pravidelně provětrávat, režim větrání přizpůsobit klimatickým podmínkám.

Nezbytné je pravidelně čistit přilehlé plochy a dešťové instalace. Schůdnost ploch přiléhajících k budovám je nutno v zimním období zajišťovat odhrnutím sněhu a posypem zdrsňujícími materiály. Nevhodný je chemický posypový materiál, který zvyšuje zasolení zdiva!

Drenážní potrubí je třeba pravidelně čistit proudem vody a odsáváním kalů z usazovací šachty, nejlépe 2x ročně.

# 6. Technický popis sanace

## 6.1. Izolace zdiva beraněnými plechy

Cihelné zdivo bude izolováno ve vodorovném směru profilovanými plechy zaraženými do ložné spáry ve celé šířce zdiva. Zahrocené plechy jsou do zdiva vtlačovány strojním způsobem pomocí speciálních beranidel. Musejí být z korozivzdorné oceli. V zásadě lze použít metodu HW-panty (firma HW-PANTY, http://www.hwpanty.cz/) nebo systém Baumann (firma HAV-BAU, http://www.hav-bau.com/ ).

Aplikace vyžaduje pracovní prostor vně i uvnitř budovy a dohled statika. Dále je nutné lokalizovat veškeré stávající možné sítě probíhající ve zdivu, aby nedošlo k jejich poškození, a koordinovat budování nových sítí.

Před napojováním souvisejících izolací bude ložná spára utěsněna izolační maltou (standard: Aida Sperrmörtel, výrobce Remmers).

## 6.2.  Svislé hydroizolace stěn

Pro svislé hydroizolace navrhujeme z důvodů snadné aplikace minerální a bitumenové stěrkové systémy. Stěrky se nanášejí na pevný a soudržný podklad po odstranění omítek, očištění zdiva, výměně rozpadlého materiálu, vyrovnání povrchu maltou a ošetření podkladu proti solím. Kouty a nároží se vyztužují klínkem z těsnící malty a výztužnou tkaninou. Stěrky je třeba na zapuštěném zdivu dimenzovat proti průsakové vodě a lokálnímu působení tlakové vody.

### Minerální stěrka

Pro svislé izolace v interiérech a podkladní vrstvu bitumenové izolace navrhujeme jednosložkovou minerální izolační stěrku odolnou proti působení kapilární vody z rubu a s pojivem odolným vůči síranům (standard: Aida Kiesol + Aida Sulfatexschlämme, výrobce Remmers nebo Aquafin F + Aquafin 1-K, výrobce Schomburg, http://schomburg.cz/). Na minerální stěrku lze přímo nanášet omítku. Veškeré dodatečné instalace je nutné provést povrchově, nebo při vytváření drážek ve zdivu stěrku doplnit.

### Bitumenová stěrka

Izolaci obvodového zdiva v místě výkopů navrhujeme z bitumenové stěrky (standard: systém Aida Kiesol + Sulfiton, výrobce Remmers nebo Combiflex–C2, výrobce Schomburg). Podkladní minerální stěrka bude nanesena na zdivo vyrovnané cementovou maltou. Ochrana izolace je řešena extrudovaným polystyrenem lepeným bitumenovou stěrkou: pod terénem s drenážní vrstvou (standard: Perimate DI, výrobce Ravago, http://ravago.cz/), v oblasti terénu a soklu klasickým zateplovacím systémem.

### Drenáž

Na drenážním potrubím se nepředpokládá pojezd vozidel, bude použity děrované drenážní trouby DN 100 (standard: Fränkische FF–Drän firmy ACO, http:/www.aco.cz/). Potrubí je třeba uložit na spádovaný podkladek (nejlépe betonový) ve štěrkovém tělese, proti zanesení zeminou ochráněném geotextilií. Min. spád drenáže bude 1%. Na koncích drenážních větví je nutné osadit revizní šachty pro čištění. Šachty navrhujeme plastové DN 315 a 425, z prefabrikovaných korugovaných trub, s vodotěsným dnem (se sedimentačním prostorem) a vodotěsnými vývody, které lze zřídit v libovolném místě (např. Wavin, http://www.wavin.cz/). Šachty se obsypou štěrkopískem. Zakrytí v úrovni terénu lze řešit litinovými poklopy. Nesmí docházet k zaplavení potrubí dešťovou vodou z kanalizace.

## 6.3. Sanační omítky

Sanační omítka se nanáší na předem připravený povrch zdiva zahrnující odsekání omítky, proškrabání spár zdiva a jeho mechanické očištění. Rozpadlé zdicí prvky je třeba vysadit a nahradit novými. Obecně lze říci, že je sanační omítky třeba aplikovat v souvislých plochách cca 0,6 až 0,8 m nad/za hranici viditelné vlhkosti a zasolení. Sanační omítka je charakterizována vysokým obsahem pórů, které umožňují ukládání solí v její struktuře. Kapilární transport vlhkosti se díky pórům a hydrofobizačním přísadám omezí, odpařovací zóna posune z líce do hmoty omítky. Nedochází tedy k povrchovým výkvětům solí. Není určena na plochy, kam srážková nebo splašková voda mohou zatékat z rubu konstrukce, v tomto případě se její životnost velmi zkrátí.

Vzhledem k vysoké vlhkosti a zasolení a nárokům na trvanlivost navrhujeme aplikovat vícevrstvý sanační omítkový systém, splňující technická a stavebně fyzikální kriteria směrnice WTA 2-2-91 (standard: Baumit-Bayosan SP 64, dodavatel Baumit, http://baumit.cz/ nebo z tuzemských Z-SAN fi Premix, http://premix.cz/). Omítka se připravuje na stavbě ze suché maltové směsi smícháním s vodou. Při nanášení sanačních omítek je nutné důsledně dodržovat technologické předpisy výrobce.

Sanační omítky lze opatřovat jen nátěry, jež zachovají všechny jejich vlastnosti, zejména paropropustnost. Jako povrchovou úpravu omítek v interiéru navrhujeme vnitřní silikátovou barvu s minimálním obsahem organických složek (standard: Colorsil IN fi Stavební chemie Slaný, http://www.stavebni-chemie.cz/). Je silně alkalická a eliminuje riziko plesnivění zavlhlých konstrukcí v období po rekonstrukci. Stávající nátěry je nutno nejprve omýt (oškrabat).

# 7. Závěr

Dokumentace byla vypracována podle podkladů v části 2. Veškeré další skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací, odlišné od předpokladů tohoto projektu, nebo stavební zásahy, jež mohou mít vztah k navrženým opatřením, je třeba sdělit autorům dokumentace.

Stavební úpravy izolací včetně těsnění prostupů budou upřesněny po konzultaci s projektantem a výrobci jednotlivých materiálů. Aplikační technik výrobce zaučí pracovníky stavební firmy.

Všechny výše uvedené stavební zásahy je třeba posoudit statikem po odkrytí konstrukcí (provedení sond).

Při všech sanačních pracích je třeba dodržovat platné ČSN, technologické pokyny výrobců materiálů, obvyklé řemeslné zásady, bezpečnostní a požární předpisy.

srpen 2006							Ing. Pavel  F á r a

Ing. Robert  G i l l