Sanační přísada

Tekutá přísada pro přípravu vysoce prodyšné sanační omítky

Omítková směs s přípravkem NABETAM se používá jako vnitřní i vnější omítka na zavlhlé zdivo. Vlhkost zdiva může vykazovat i vyšší hodnoty (zavlhčení po povodni).

Vlastnosti omítky:										              

•	Nízký difusní odpor
•	Umožňuje dokonalé odpařování vlhkosti ve zdivu 
•	Nenasákavost
•	Zabraňuje vnikání srážkové vody do zdiva
•	Vysoká poréznost omítky ( 38 %  pórů neumožňuje transport soli na povrch 
omítky, soli obsažené ve zdivu krystalizují do prostoru pórů bez mechanického   
poškozování omítky)
•	Tepelně izolační vlastnosti omítky jsou o 15 ~ 20% vyšší než u klasické omítky 
•	Na povrchu omítky nekondenzují páry 
•	Omítka je vyschlá při příznivých podmínkách za 3-5 dní
•	Je plně srovnatelná se sanačními omítkami uvedenými na našem trhu. V mnohých oblastech tyto omítkoviny předčí hlavně rychlostí vysychání a difusí
•	Mrazuvzdornost - odolává působení mrazu
•	Hygienicky nezávadná
 
Hygienické podmínky a atestace	:									  .
Schváleno hlavním hygienikem ČR

Zkoušky provedl Technický zkušební ústav, Praha
pobočka 6 - Brno akreditovaná laboratoř č.1018.2 		
Podací číslo: 06-0350 ze dne 10.4.1998

Po vyschnutí omítek se může provést malba vysoce prodyšnými barvami. Nepoužívat hlinky, klížené barvy a jiné málo prodyšné malby a fasádní barvy.

Váš Distributor:

Základní receptura použití NABETAMU

1 objemová jednotka = 10l vědro 

Postřik (špryc) : 

4,0 jednotky štěrkopísku 0-4 (praný)
1,0 jednotka struskoportlandského cementu ( portlandského)
0,5dcl Nabetamu do 10l pitné vody 
dle potřeby doředit vodou. 
4 minuty míchat
Omítky vnitřní (perlitové):

2,5 jednotky štěrkopísku 0-4 (praný) 	
1,5 jednotky perlitu 	
1,0 jednotky struskoportlandského cementu	
0,5dcl Nabetamu do 10l pitné vody
 		4 minuty míchat

Omítky vnitřní i vnější:

4,0 jednotky štěrkopísku 0-4 (praný) 
1,0 jednotka cementu struskoportlandský
0,5dcl Nabetamu do 10l pitné vody 
4 minuty míchat

Jemná :

Jemná omítka se vyrábí z pytlované sanační jemné omítky (doporučujeme Hydroment) 

UPOZORNĚNÍ: čas míchání musí být dodržen ! 
Míchačku po ukončení míchací doby (4 min.) musíme vypínat! Jinak hrozí ztráta pevnosti materiálu v důsledku vysokého napěnění.

Pracovní pokyny se v případě potřeby přizpůsobí konkrétním podmínkám.

Technické parametry omítky :    		    s perlitem      bez perlitu		
 
Objemová hmotnost			kg / m3		1170 		1410
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	%			32-38 		35	
Souč.difusního odporu		u			6,4 		8,5	
Pevnost v tlaku			MPa			2,03		2,5
Pevnost v tahu za ohybu		MPa			0,73		1,17